## Slide 1
热处理实用工艺与选择指南
特吉学院
Notes: 大家好，欢迎来到特吉学院。今天我们将深入探讨热处理这门关键的制造技术。热处理不仅能改变金属的性能，更是提升产品质量和寿命的核心手段。本课程将介绍几种现代工厂常用的热处理工艺，并提供一个清晰的决策框架，帮助大家为不同的零件选择最合适的处理方法。

## Slide 2
目录
01
真空淬火
采用真空环境进行加热与冷却，工件表面光亮洁净，热处理过程中变形量微小，是精密零件的优选工艺。
02
气体氮化
在含氮气氛中使氮原子渗入工件表层，形成高硬度渗氮层，实现极致耐磨性，且处理后工件变形极小。
03
TD处理（熔盐渗金属）
被称为“硬度之王”，通过形成金属碳化物覆层，获得极高的表面硬度和超强耐磨性，适用于苛刻工况。
04
QPQ复合处理
集耐磨、耐蚀、抗疲劳三大性能于一体的复合热处理技术，工序少、能耗低，综合性价比突出。
05
工艺对比与场景化选择
基于硬度、变形量、成本及适用工况等核心维度的数据化分析，提供可视化的工艺决策指南，助力精准选型。
Notes: 本次课程将分为五个部分。我们将详细介绍真空淬火、气体氮化、TD处理和QPQ处理这四种先进的热处理工艺。最后，我们会通过一个对比表和决策流程图，帮助大家理解如何根据具体需求来选择最合适的工艺。

## Slide 3
真空淬火
01 核心原理：真空环境下的洁净热处理
将工件置于密闭真空炉内加热至淬火温度，随后充入高压惰性气体实现快速冷却。真空环境隔绝了空气，从根源上杜绝了工件在加热过程中发生氧化、脱碳等现象，保障基体纯净。
02 适用领域：高精度与高表面要求工件
广泛应用于高速钢、不锈钢、工模具钢等关键材料；是精密轴承、精密齿轮、航空航天结构件及医疗器械零部件的首选热处理工艺，满足严苛的尺寸精度与表面质量标准。
表面质量极佳
处理后工件表面光亮洁净，无氧化皮、无麻点，无需额外清洗或打磨工序，直接进入下一道加工。
热处理变形小
惰性气体均匀流场实现全方位冷却，温度梯度小，大幅降低热应力与组织应力，工件形变量可控。
杜绝表面脱碳
真空环境完全隔离氧气与水蒸气，有效避免工件表面碳元素流失，确保硬度均匀性与耐磨性。
绿色清洁生产
全程无需使用淬火油、盐浴等化学介质，无废气、废水排放，符合现代工业低碳环保的生产要求。
Notes: 首先是真空淬火。顾名思义，它是在真空环境下进行的淬火。最大的优点是工件处理后表面非常光亮，没有氧化皮，而且冷却均匀，变形很小。这对于那些精度要求高、不希望后续再进行大量清理工作的精密零件来说，是理想的选择。

## Slide 4
气体氮化
01. 核心工艺原理
在480-560℃的密封炉内通入氨气，经热分解产生活性氮原子渗入工件表面，形成一层致密且硬度极高的合金氮化层，实现表面强化。
02. 适用材料与场景
适用材料：含铬、钼、铝等合金元素的专用氮化钢（如38CrMoAl），可形成稳定的合金氮化物。
典型零件：精密齿轮、曲轴、镗杆、气缸套等，尤其适用于要求高耐磨、高抗疲劳且尺寸精度要求严格的关键机械零件。
低温微变形
处理温度远低于相变点，工件内部组织无变化，变形极小，无需后续精加工。
极致耐磨性
表面硬度可达HV 1000-1200，形成极硬的耐磨层，大幅提升零件的抗磨损和抗疲劳强度。
优良耐蚀性
致密的氮化层结构具有良好的化学稳定性，可显著提高零件在大气、淡水及弱碱性介质中的抗腐蚀能力。
工艺易控性
通过控制氨气流量、炉内温度和时间，可精准调控氮化层的深度和硬度，工艺稳定性强，重复性好。
Notes: 接下来是气体氮化。它是一种表面强化技术，通过让氮原子渗入金属表面，形成一层非常硬的氮化层。由于处理温度低，所以工件几乎不变形。这使得它非常适合处理那些既要表面耐磨，又要求高精度的零件，比如精密齿轮和曲轴。

## Slide 5
TD处理 (盐浴渗钒)
01 / 核心原理
将工件浸入熔融盐浴，盐浴中的钒原子与工件表面碳原子发生化学反应，在工件表层原位生成一层厚度为5-20μm的致密碳化钒（VC）覆层，形成优异的表面防护结构。
硬度卓越 耐磨极强
VC覆层硬度达HV 3000-3200，远超渗氮与常规淬火工艺，能抵御极端工况下的磨损与咬合。
冶金结合 绝不剥落
覆层与基体为冶金结合，结合力远优于PVD/CVD等物理涂层，在冲击、重载下无脱落风险。
03 / 核心应用：高耐磨冷作模具
广泛应用于冷冲模、冷挤压模等受剧烈磨损的模具，经处理后使用寿命可提升数倍至数十倍，大幅降低换模与生产成本。
高温盐浴化学反应体系
在950-1050℃的熔融盐浴中，钒原子扩散至工件表层，与碳原子结合生成致密VC晶体，构建均匀无孔隙的防护层。
HV 3000+ 超硬防护壁垒
相比渗氮（HV 800-1200）和常规淬火（HV 600-800），TD处理的硬度提升了3-5倍，是解决模具早期磨损失效的终极方案。
模具寿命指数级飞跃
在冷挤压与冷冲压生产中，经TD处理的模具寿命提升显著，最高可达传统工艺的数十倍，经济效益显著。
Notes: TD处理，也叫盐浴渗钒，是目前硬度最高的表面处理技术之一。它能在工件表面形成一层硬度极高的碳化钒覆层，耐磨性超强。对于那些承受剧烈磨损的冷作模具，比如冷冲模，经过TD处理后，使用寿命可以得到惊人的提升。

## Slide 6
QPQ处理
01 / 核心技术原理
一种先进的复合盐浴处理技术，通过“盐浴氮碳共渗→抛光→盐浴氧化”三步工艺，在金属表面形成致密的化合物层与氧化膜层，实现性能的复合提升。
02 / 行业适用领域
广泛应用于汽车、摩托车、纺机、机床等精密制造领域。适用于曲轴、齿轮、活塞环、模具等对耐磨、耐蚀、抗疲劳及精度要求严苛的核心零部件。
卓越复合性能
表面兼具极高硬度与耐腐蚀性，同时大幅提升零件的抗疲劳强度，实现“一材多能”的综合特性。
工件变形极小
处理温度低且采用盐浴冷却方式，零件热应力小，变形量远低于常规淬火，无需后续整形加工。
表面光洁美观，防护性强
最终形成均匀的黑色氧化膜，不仅外观细腻美观，更能有效隔绝外界腐蚀介质，为零件提供长期的表面防护，且无需额外涂装处理。
Notes: QPQ处理是一种复合处理技术，它巧妙地结合了氮碳共渗和氧化，使得零件表面同时具备了耐磨、耐腐蚀和抗疲劳三种优异性能，而且变形极小。这让它在汽车、摩托车等对综合性能要求高的行业中应用非常广泛。

## Slide 7
常用热处理工艺对比分析
工艺名称 | 相对成本 | 表面硬度 (HV) | 相对变形量 | 耐磨性 | 核心技术优势
淬火+回火 | 低 | 500 - 800 | 大 | 中 | 综合力学性能均衡，工艺成熟，适用范围最广的基础热处理方式。
渗碳淬火 | 中 | 700 - 900 | 中 | 高 | 能获得表面高硬度、高耐磨性，同时保持芯部良好的强韧性，适合承受冲击的耐磨件。
气体氮化 | 中高 | 1000 - 1200 | 极小 | 极高 | 处理温度低，工件几乎无变形，表面硬度高且具有优异的抗疲劳、抗咬合性能。
真空淬火 | 高 | 500 - 800 | 小 | 中 | 工件表面光亮洁净，无氧化脱碳，变形小，能显著提高材料的力学性能和使用寿命。
TD处理 | 高 | 3000 - 3200 | 小 | 极极高 | 表面硬度和耐磨性为各类工艺之首，适合在极恶劣的磨损工况下使用的模具或零件。
QPQ处理 | 中高 | 800 - 1200 | 极小 | 高 | 同时具备高耐磨性、高耐蚀性和抗疲劳性能，且变形极小，是综合性能优异的表面改性技术。
Notes: 这张表格直观地对比了几种常用热处理工艺的关键特性。我们可以看到，成本、硬度、变形量和耐磨性之间存在权衡。例如，淬火+回火成本低但变形大；气体氮化变形极小但成本较高；而TD处理耐磨性最强，但成本也最高。选择时需要根据零件的具体要求来权衡利弊。

## Slide 8
热处理工艺选择决策流程
01 零件服役要求分析
核心判断：是否要求零件具备整体高强度和韧性？
路径A（是）：优先考虑整体热处理。关键变量：是否允许热处理后产生较大变形？
允许较大变形
推荐工艺：淬火 + 高温回火（调质处理），成本低，工艺成熟。
不允许变形/精度高
推荐工艺：真空淬火，变形极小，表面光亮，适合精密零件。
路径B（否）：转向表面强化路径。根据表面硬度要求和工况特性进一步筛选。
极高硬度 (>HV 1000)
耐磨优先选TD处理；需耐腐蚀选QPQ；一般工况选气体氮化。
中等硬度 (HV 700-900)
若为低碳钢材质，首选渗碳淬火，可获得优良的表面硬度与心部韧性配合。
决策核心逻辑：以服役条件为导向，兼顾变形控制、成本效益与材料特性，选择最优工艺方案。
Notes: 为了帮助大家做出决策，我们提供了这个简化的决策流程图。你可以根据零件的服役要求，比如是需要整体强韧还是表面耐磨，以及对变形和成本的容忍度，一步步找到最适合的热处理工艺。这个流程可以作为我们日常工作中的一个实用工具。

## Slide 9
感谢观看
特吉学院 · 赋能每一次制造
Notes: 感谢大家的观看。热处理是一门博大精深的学问，今天我们只是触及了其中的一部分。希望通过这次分享，大家能对现代热处理工艺有一个更清晰的认识。特吉学院将继续为大家带来更多实用的技术分享。谢谢！