## Slide 1
特吉学院
非标加工常用材料深度解析
Notes: 大家好，欢迎来到特吉学院。今天我们深入探讨非标加工中常用的工程材料。正确选择材料是保证产品质量、控制成本和确保性能的基础。本课程将详细解析几种关键材料的特性、应用和加工要点，帮助大家做出更专业的工程决策。

## Slide 2
目录
本页为工业关键材料课程的内容导航，将系统拆解模具钢与高速钢、不锈钢、工程塑料及金属材料的核心特性与应用场景，通过数据对比与案例分析，构建科学的材料选型体系，助力工程实践中的材料决策。
涵盖模具钢、不锈钢、工程塑料等多类典型工业材料，从基础特性到实际应用，全方位解析材料科学的核心逻辑。
01
模具钢与高速钢
SKD11, SKD61, SKH-9
02
不锈钢
S304, S316H
03
工程塑料
电木, POM, PEEK
04
金属材料
钨钢, 铝合金6061, 铝合金7075
05
常用材料性能对比
通过关键性能指标的横向数据对比，结合实际工况需求，为工程材料的科学选型提供直观、可落地的参考依据。
Notes: 本次课程将分为五个部分。我们将依次介绍模具钢与高速钢、不锈钢、工程塑料和金属材料这几类核心工业材料。最后，我们会通过详细的性能对比，为大家提供一个直观的数据化选型参考。

## Slide 3
碳素结构钢 (S45C / S50C)
01 核心性能优势
调质处理后强度与韧性兼备，综合力学性能均衡；退火状态下硬度低、切削性能优良，加工难度小；具备优异的抗疲劳性能，能有效承受轴类、齿轮等零件的交变载荷作用。
02 典型工业应用场景
广泛用于螺栓、螺母、传动轴、齿轮等通用机械零件；作为模板、模座等模具非成型关键结构件；也适用于机床夹具、检具及各类工装治具的制造，适配多类工业生产场景。
力学均衡，高性价比之选
在强度、韧性和塑性之间取得极佳平衡，原料成本低且加工工艺成熟，是机械制造领域兼顾性能与成本的核心基础材料。
结构件主力，适配多元场景
既是传动、紧固类通用零件的首选，也胜任模具基础结构与工装夹具制造，覆盖从机械加工到模具生产的多类核心环节。
工艺适配：切削易，调质优
退火态切削阻力小，调质处理可获最佳综合性能；焊接性一般，需做好预热与焊后去应力退火工艺。
Notes: 首先我们来看碳素结构钢S45C和S50C。它们是机械制造中最常用的材料之一。其核心优势在于均衡的力学性能和良好的加工性，成本效益极高。经过调质处理后，能获得高强度和韧性的完美结合，非常适合制造各种通用机械零件，如螺栓、齿轮和传动轴。在加工时，通常在退火状态下进行切削，而调质处理是发挥其最佳性能的关键工艺。

## Slide 4
冷作模具钢 (SKD11)
01 核心性能优势
具备极高耐磨性，是普通模具钢的1.5倍以上；空冷即可淬硬，淬透性优良且热处理变形极小；经淬火回火处理后，硬度稳定保持在60-62HRC，能承受严苛的冷加工工况。
02 典型工业应用场景
广泛用于制造级进模、硅钢片冲模等冲压模具；也适用于各类剪刀、刀片等剪切刀具；同时是冷镦模、冷挤压模等成型模具的优选材料，适配多类冷加工成型工艺。
超硬耐磨，性能标杆
硬度峰值可达62HRC，耐磨性出众，在承受高负荷摩擦的冷加工场景中，寿命远超常规模具钢材。
多场景适配，通用性强
完美适配精密冲压、金属剪切与冷成型工艺，尤其适合对尺寸精度和使用寿命要求严苛的模具制造。
加工关键：严控热工艺
热处理前需充分预热防开裂；线切割后必须进行去应力回火，避免应力集中导致模具失效。
Notes: SKD11是应用最广泛的冷作模具钢之一，以其极高的耐磨性和优良的淬透性著称。它非常适合制造要求高寿命的冲压模具和剪切刀具。加工时需要特别注意热处理和线切割的工艺参数，以避免开裂和变形。

## Slide 5
热作模具钢 (SKD61)
01 核心性能：高温环境的“性能标杆”
具备优异的耐热疲劳性，可承受反复加热与冷却循环而不产生热裂；在600℃高温下仍能保持45HRC以上的硬度，抗回火软化能力突出；同时拥有极高的淬透性，即使大截面模具也能实现均匀淬透，保证整体性能一致性。
02 典型应用：覆盖主流热成型场景
广泛用于铝合金、锌合金压铸模的模仁与型芯；是铝型材、铜型材热挤压模具的核心选材；同时也适用于金属热锻成型的冲头、凹模等承受高温高压的关键模具部件。
注：作为热作模具钢的“王牌”材料，其综合性能平衡度在同类钢材中表现最佳，适配绝大多数热加工工况。
切削加工：优选预硬态
建议在30-35HRC的预硬状态下进行切削加工，既能保证加工效率，又可减少后续热处理的形变风险。
热处理：关键的三次回火
淬火后必须进行三次高温回火，充分消除残余奥氏体与内应力，是确保模具尺寸稳定性和力学性能的核心步骤。
表面强化：提升耐磨寿命
常配合气体氮化或PVD涂层处理，大幅提高模具表面硬度与耐磨性，有效延长模具在严苛工况下的使用寿命。
Notes: SKD61是热作模具钢的“王牌”材料，尤其在压铸模具领域应用极为广泛。它最大的优势是优异的耐热疲劳性，能在反复加热和冷却的恶劣环境下工作。正确的热处理，特别是三次回火，是保证其性能和尺寸稳定性的关键。

## Slide 6
高速钢 (SKH-9)
核心性能：优异的热硬性与强韧性
硬度可达63-65HRC，具备极佳红硬性，高温下仍能保持切削性能；相比高钒高速钢，抗崩刃性更优，且回火过程中会产生二次硬化效应，进一步提升硬度。
典型应用：精密刃具与模具制造
广泛用于制造钻头、丝锥、铣刀、拉刀等切削刀具；也适用于精密冲头、螺纹滚压模具等冷作模具，以及对耐磨性要求极高的精密机械耐磨零件。
工艺关键：严控加工与热处理流程
切削需用硬质合金刀具；热处理需分段预热与三次回火以消除应力；刃磨推荐使用绿色碳化硅或金刚石砂轮，保障精度。
硬度指标与特性
63-65HRC
常温硬度范围，切削性能优异
二次硬化效应
回火时硬度回升，高温稳定性强
多元场景适配
切削刀具 钻头/铣刀/丝锥
冷作模具 精密冲头/滚丝模
耐磨零件 精密机械构件
工艺管控重点
热处理：必须分段预热，执行三次高温回火以确保硬度均匀。
刃磨加工：采用金刚石或绿碳化硅砂轮，避免过热退火。
Notes: SKH-9是一种高性能高速钢，以其出色的红硬性而闻名，即使在高温下也能保持高硬度，非常适合制造高速切削刀具。它的加工和热处理工艺相对复杂，需要严格控制参数，以获得最佳性能。

## Slide 7
高性能冷作模具钢 (DC53)
01 核心性能优势
韧性是SKD11的两倍以上，抗开裂与崩刃能力极强；抗压强度显著高于SKD11，适配重载冷加工工况；同时保持与SKD11相当的优良耐磨性，有效保障模具的使用寿命。
02 典型工业应用场景
适用于高速、薄料的精密冲裁模具冲头与凹模；能应对不锈钢板的高强度与加工硬化特性，是不锈钢冲压模具的优选；同时广泛应用于金属零件冷挤压成型的凹模和冲头制造。
高韧抗裂，性能革新
作为SKD11改良版，韧性提升至两倍以上，大幅降低开裂风险；同时强化抗压强度，在保持高耐磨的基础上让模具更耐用。
硬核适配，专克难材
精准匹配精密冲裁、不锈钢冲压及冷挤压工艺，尤其针对高强度、加工硬化型材料的成型加工，优势表现突出。
工艺把控，精密切削
退火态切削性能优异，推荐真空热处理+两次回火；热处理后变形小、裂纹倾向低，适配精密线切割加工。
Notes: 高性能冷作模具钢DC53是经典SKD11钢的改良版，最大的突破在于其韧性是SKD11的两倍以上，这意味着模具更不容易开裂和崩刃。同时，它保持了与SKD11相当的耐磨性。因此，DC53特别适用于制造精密冲裁模具，尤其是在冲压不锈钢等高强度材料时，优势更为明显。其良好的线切割性能也使其成为制造复杂精密模具的首选。

## Slide 8
不锈钢 (S304)
01 核心性能：全能型金属标杆
具备优良的耐腐蚀性，在大气、水及弱酸弱碱环境中表现稳定；力学性能均衡，兼具高强度与良好塑性。退火状态下呈无磁性，且易于冲压、折弯、焊接等各类加工，是通用性极强的不锈钢材料。
02 典型应用：覆盖多领域场景
广泛应用于食品加工设备（储罐、输送管道）、化工核心设备（反应器、换热器）及医疗器械领域；同时在建筑装饰中，常作为幕墙、扶手及厨卫设施的首选材料。
作为使用最广泛的奥氏体不锈钢，S304凭借性价比与综合性能，成为工业与民用领域的“国民级”不锈钢材料。
耐蚀与成型兼备
在温和腐蚀环境下拥有极佳稳定性，且冷加工成型性优异，可满足复杂结构的加工需求。
从民生到工业的全场景覆盖
横跨食品卫生、化工生产、高端医疗与建筑装潢，是兼顾安全标准与耐用性的核心选材。
CNC加工关键提示
需防范加工硬化问题，优选硬质合金刀具，配合高切削速度与适中进给量，提升加工效率。
Notes: S304是不锈钢家族的“国民标杆”，应用无处不在。它具有良好的耐腐蚀性和加工性能。但在CNC加工时，需要特别注意其加工硬化的特性，选择合适的刀具和切削参数是保证加工效率和质量的关键。

## Slide 9
不锈钢 (S316H)
核心性能：高温强韧与耐蚀兼备
专为500℃以上高温环境设计，抗蠕变与抗断裂性能优异；含钼元素使其抗点蚀、缝隙腐蚀能力远超304不锈钢，室温抗拉强度≥515MPa，力学性能表现稳定。
典型应用：高端工业领域的关键材料
广泛应用于电站锅炉过热器管与集箱；石油化工行业的高温、高压、强腐蚀反应器及管道系统；亦用于航空航天发动机的排气系统核心部件制造。
加工工艺：严控参数，适配刀具
加工硬化倾向显著高于304，需选用超细晶粒基体、带涂层的硬质合金刀具；切削速度应略低于304不锈钢，以减少刀具磨损，保证加工精度。
▌ 关键指标：高温环境的“安全锁”
设计使用温度
＞500℃
室温抗拉强度
≥515 MPa
▌ 场景分布：从能源到空天的全覆盖
能源工业
电站锅炉/集箱
石油化工
反应器/高压管
航空航天
发动机排气件
▌ 工艺提示：精准控制，降低损耗
刀具选型原则
硬质合金+涂层刀片
切削速度策略
低于304不锈钢标准
Notes: S316H是316不锈钢的高碳版本，专为高温环境设计。它在保持优异耐腐蚀性的同时，显著增强了高温强度。加工难度比304更大，需要使用更高级的刀具和更保守的切削参数。

## Slide 10
电木 (酚醛树脂)
01 / 核心性能：坚硬耐热，绝缘优异
高刚性与耐热：质地坚硬，尺寸稳定性佳，可在120℃环境中长期稳定使用，形变率极低。
绝缘与局限性：优良的电气绝缘材料，不导电；但质脆抗冲击性差，受强力易碎裂。
02 / 典型应用：从电器到工装模具
电器部件：开关、插座、灯头、接线端子等基础电气元件。
机械零件：齿轮、凸轮、手柄、旋钮等耐磨传动零件。
工装模具：吸塑模具、简易夹具等低成本成型工具。
03 / 加工要点：仿木切削，严控防护
加工性类似木材但易崩边，需用锋利高速钢刀具；加工中产生大量粉尘，务必做好车间通风与个人防护，避免吸入危害健康。
电气绝缘首选材料
因优异的绝缘性和耐电弧性，成为早期电器工业的基石材料，至今仍是低压电器部件的主流选择。
耐磨机械结构件
良好的耐摩擦性和尺寸稳定性，使其广泛用于制造无需高精度、但要求低成本和耐用的机械传动与操作零件。
粉尘防护与工艺控制
脆性大易产生粉尘，加工时必须佩戴防护口罩，保持作业环境通风，刀具需保持锋利以减少崩边缺陷。
Notes: 电木是一种经典的热固性塑料，最大的特点是优异的绝缘性和耐热性。它广泛用于电器开关、插座等部件。加工时类似于木材，但要注意其脆性，避免崩边，并做好粉尘防护。

## Slide 11
聚甲醛 (POM)
01 核心性能：“赛钢”级工程塑料
机械性能接近金属，兼具高强度刚性与优异的耐磨、自润滑性，耐有机溶剂和油类腐蚀；但热稳定性较差，高温易分解产生刺激性气体。
02 典型应用：精密传动与结构部件
广泛用于制造各类精密齿轮、蜗轮蜗杆及滑动轴承、轴套；在汽车领域常用于燃油系统部件、门锁结构等关键机械零件。
03 加工关键：控温防裂与安全防护
原料需退火消除内应力，切削时充分冷却防软化；高温分解会释放甲醛，必须保证加工环境通风良好。
高强度 · 低摩擦
冲击强度高，尺寸稳定性优异，是替代铜、锌等金属制造耐磨件的理想材料，摩擦系数仅为0.3~0.4。
精密机械 · 汽车工程
在严苛工况下仍能保持良好的抗蠕变性，适用于制造要求高耐磨、高刚性的精密机械零件与汽车功能件。
热分解风险 · 严格管控
加工温度超过240℃易分解，需严控成型温度与停留时间；操作现场必须配备完善的通风与废气处理系统。
Notes: POM，俗称“赛钢”，是一种性能非常接近金属的工程塑料，以其优异的耐磨性和刚性著称，常被用来制造齿轮、轴承等运动部件。加工POM的关键是控制变形和避免过热分解，充分的退火和冷却至关重要。

## Slide 12
聚醚醚酮 (PEEK)
极致综合的核心性能
耐高温与高强度 连续使用温度达260℃，高温环境下仍能保持优异的机械模量与抗蠕变性能。
耐腐与生物相容性 耐几乎所有有机溶剂与酸碱腐蚀；具备优异生物相容性，可直接用于人体植入。
尖端领域的多元应用
航空与医疗器械 用于飞机结构件、发动机部件减重；制作骨科植入物、高端手术器械及医疗辅具。
汽车与电子半导体 适配发动机周边耐高温部件；作为晶圆承载器、芯片测试夹具的关键基础材料。
加工关键提示：成型前必须充分退火以消除内应力，增强级需用硬质合金刀具，切削时需持续冷却以防热变形。
耐温极限 260℃+
在高温工况下保持尺寸稳定，短期可承受300℃以上环境，远超传统工程塑料。
人体植入级材料
无毒、抗凝血、与人体组织亲和性好，是脊柱、关节等骨科植入物的首选材料。
精密加工工艺
材料韧性大、加工硬化倾向强，需专用刀具与严格的冷却方案，确保精度控制。
半导体洁净应用
极低的金属离子析出特性，使其成为半导体晶圆制造与测试环节的核心结构件。
Notes: PEEK是一种顶级的高性能工程塑料，集耐高温、高强度、耐腐蚀等优点于一身，是航空航天、医疗等尖端领域的关键材料。加工PEEK的最大挑战是控制变形，因此加工前的充分退火是必不可少的一步。

## Slide 13
钨钢 (硬质合金)
01 / 核心性能：硬度与刚性的极致
常温硬度达86-93HRA，远超钢材；耐磨性是高速钢的数十倍，弹性模量极高，刚性优异不易变形。但脆性较大，在使用中需严格避免剧烈冲击与震动。
02 / 典型应用：高端制造的核心材料
广泛用于数控刀片、钻头等切削刀具；冷镦、冲压、拉丝等模具制造；以及喷嘴、精密轴承、导轨等高耐磨精密机械零件，是现代工业不可或缺的关键材料。
03 / 加工工艺：特种方法的技术挑战
因硬度极高无法常规切削，主要依赖电火花(EDM)成型，辅以激光切割打孔、超声波加工复杂型腔，最后用金刚石砂轮进行高精度磨削精整。
超硬特性指标
硬度可达86-93HRA，抗弯强度高达900-1500MPa，红硬性极佳，在800-1000℃仍能保持良好切削性能。
全场景工业适配
从金属切削刀具到精密模具，再到矿山、油田的钻探工具及耐磨结构件，覆盖机械加工、冶金、电子等核心工业领域。
特种加工技术体系
利用电能、光能、声能等能量形式，通过电火花腐蚀、激光热加工、超声波振动等非接触式手段实现精密成型。
Notes: 钨钢，也就是硬质合金，是硬度最高的工程材料之一，主要用于制造高精度、高寿命的刀具和模具。由于其硬度极高，无法进行常规切削，必须采用电火花、激光、超声波等特种加工方法。

## Slide 14
铝合金 (6061)
核心性能：均衡的工业材料之选
具备中等强度，经T6热处理后性能大幅提升；抗应力腐蚀性优于7系铝合金，切削、冲压、焊接加工性能优异，阳极氧化后可形成耐磨美观的表面氧化膜。
典型应用：多领域的广泛适配
航空航天领域的飞机结构件与框架；消费电子的手机、笔记本外壳及散热器；机械制造中的工装夹具、自动化设备结构件等，是目前应用最广的铝合金牌号。
加工工艺：CNC加工的优选铝材
切削性能极佳，薄壁件加工需注意变形控制，建议使用大接触面积夹具；表面可进行阳极氧化、喷砂、拉丝等多种处理以提升质感。
抗腐蚀与强度的平衡
相比高强度的7系铝合金，6061拥有更出色的抗应力腐蚀能力，同时热处理后能达到理想的强度指标，适合对耐久性要求高的结构件。
轻量化结构的核心材料
从精密的消费电子外壳到大型的航空框架，6061凭借良好的成型性和性价比，成为轻量化设计中最常用的铝合金材料之一。
易于加工的工业良品
CNC加工时排屑顺畅，刀具损耗低；表面处理工艺成熟，可通过阳极氧化赋予产品丰富的色彩和优异的耐磨性能。
Notes: 6061是应用最广泛的铝合金之一，它兼具中等强度、良好的耐腐蚀性和优异的加工性能，性价比极高。它是CNC加工最常用的铝材，常用于制造电子产品外壳、工装夹具等。

## Slide 15
铝合金 (7075)
01. 核心性能：超高强度的工业标杆
7075铝合金是目前强度最高的铝合金之一，力学性能堪比钢材，同时具备良好的疲劳性能。但其化学性质活泼，抗腐蚀性与焊接性能较差，是应用中需重点关注的短板。
02. 典型应用：高端领域的关键材料
广泛应用于航空航天（飞机机翼、起落架）、精密模具制造（塑胶/冲压模具）及高端运动器材（自行车车架、攀岩装备）等对材料强度有极致要求的场景。
强度优势显著
强度可达6061的2倍以上，在减轻结构重量的同时提供卓越的机械承载能力，是轻量化设计的首选材料之一。
场景覆盖多元
从天空的航空器关键承力部件，到地面的精密模具与极限运动装备，凭借优异的比强度，渗透于高端制造与前沿产业。
工艺管控关键
切削加工刀具磨损快，薄壁件易变形，需五轴联动控制；且必须通过硬质阳极氧化等工艺做表面防护，弥补耐蚀性不足。
Notes: 7075是超高强度铝合金的代表，强度堪比钢材，主要用于飞机起落架等对强度要求极高的场合。它的加工难度比6061大，且抗腐蚀性较差，因此必须进行表面防护处理。

## Slide 16
黄铜：优异性能与广泛工业应用
01 核心性能优势
导电导热性仅次于银和铜，传热导电效率高；在大气、淡水及海水中具备良好耐腐蚀性，不易氧化锈蚀；冷热加工性能极佳，切削、冲压、弯曲等工艺均易实现，是极具工程价值的合金材料。
02 典型工业应用场景
可制造轴套、齿轮等耐磨机械零件；也用于电气开关、散热器等导电导热元件；同时在卫浴挂件、铜管乐器、奖牌等装饰领域应用广泛，兼顾实用性与美观性。
传导优异，耐腐蚀强
作为铜锌合金，其导电导热性远优于多数合金材料，且在各类环境介质中稳定性高，能长期保持结构与性能完整。
多领域适配，用途多元
从机械耐磨零件到电气核心元件，再到生活装饰制品，黄铜凭借综合性能成为工业与民用领域的常用基础材料。
加工灵活，工艺多样
切削加工表面光洁但需防粘刀，塑性加工易成型，钎焊是最常用的焊接方式，加工工艺成熟且易把控。
Notes: 黄铜是我们非常熟悉的有色金属，它的核心优势在于优异的导电导热性、良好的耐腐蚀性和极佳的加工性能。这些特性使它在多个领域都有广泛应用，比如制造耐磨的轴套、导电的开关元件，以及我们生活中常见的各种装饰件。黄铜非常容易切削和进行各种塑性加工，是一种非常“友好”的工程材料。

## Slide 17
弹簧钢 (65Mn)
核心性能：高强高弹，淬透性优
抗拉强度达980-1274 MPa，硬度HRC 45-50，油淬临界直径19-33mm，适合制造大中型弹簧；需注意其过热敏感性与回火脆性，水淬易产生裂纹。
典型应用：弹性元件与耐磨零件
广泛用于制造各类扁簧、圆簧、气门簧、发条等弹性元件；也适用于要求高弹性、抗疲劳和一定耐磨性的机械零部件，是通用型弹簧钢的首选。
加工工艺：严控热处理，慎选焊接
采用“淬火+中温回火”工艺，需在热处理前完成大部分机加工；退火态切削性尚可，淬火后硬度极高难以加工；材料焊接性差，工程中一般不推荐焊接。
980+MPa
具备优异的抗拉强度，硬度范围在 HRC 45-50，是高强度弹簧的核心材料支撑。
33mm
油淬临界直径上限，展现良好淬透性，能够满足较大尺寸弹簧零件的热处理要求。
工艺关键警示
热处理是决定性能的关键，务必先加工后热处理；淬火后硬度剧增，切削加工难度极大。同时材料存在回火脆性，回火后应快速冷却；焊接性极差，非必要不进行焊接操作。
Notes: 首先来看65Mn弹簧钢。它的核心优势是高弹性和抗疲劳性，是制造各类弹簧的首选材料。加工时需要注意，必须进行热处理才能获得最佳性能，并且要在热处理前完成大部分机加工，因为淬火后的高硬度会使其变得难以切削。

## Slide 18
冷作模具钢 (Cr12MoV)
核心性能：高强耐磨，微变形
淬火后硬度可达HRC 60-62，耐磨性极佳；截面300-400mm工件可完全淬透，热处理变形极小，是精密模具的优选材料。
典型应用：冷作模具与精密量具
广泛用于冷冲裁模、冷挤压模、拉丝模、螺纹搓丝板等冷作模具，也适用于制造量规、卡尺等高精密的测量工具。
加工要点：锻造改锻是关键
需反复改锻击碎粗大碳化物；热处理采用淬火+低温回火，必须充分预热防开裂；淬火后硬度高，仅可进行特种加工。
HRC 62
淬火后最高硬度值，展现卓越耐磨性与抗压能力。
400 mm
大截面工件也能完全淬透，有效保证模具整体性能均匀一致。
关键应用领域分布
涵盖冷成型加工全流程模具，以及高精度计量检测工具，通用性与适配性极强。
反复锻造
击碎碳化物 优化内部组织
严控热处
充分预热 淬火+低温回火
特种加工
淬火后硬度高 采用电火花加工
Notes: 接下来是Cr12MoV，一种著名的冷作模具钢。它以极高的硬度和耐磨性著称，是制造冷冲模、冷挤压模等模具的理想材料。加工这种材料的关键在于热处理前的锻造，必须通过反复锻造来改善其内部组织，否则模具寿命会大打折扣。

## Slide 19
热作模具钢 (H13)
01. 核心性能：抗热疲劳与强韧性兼备
具备优异的抗热疲劳性，可承受反复冷热循环不产生裂纹；在600℃中温环境下仍保持高强度与韧性的良好配合，高温工作性能稳定。
02. 典型应用：覆盖关键热加工场景
广泛应用于铝、镁合金压铸模具核心部件；是汽车曲轴、连杆等热锻件模具的首选材料，也适用于铝型材热挤压成型模具的制造。
03. 工艺要点：热处理决定最终性能
需采用“淬火+2-3次回火”工艺实现最佳强韧性；退火态切削性良好，成品常做渗氮处理以提升表面耐磨性。
冷热循环稳定可靠
在极端的反复加热与冷却工况下，能有效抑制热裂纹的产生，是压铸模具的核心选材逻辑，保障模具的长寿命。
汽车与冶金的关键载体
从汽车发动机缸体压铸到曲轴热锻，再到建筑铝型材挤压，H13钢是现代热加工制造产业链中不可或缺的基础材料。
精细化工艺把控
多次回火是消除残余奥氏体、获得均匀组织的关键；渗氮处理则进一步强化表面硬度，兼顾心部韧性与表面耐磨。
Notes: H13钢是热作模具钢的代表，尤其在铝压铸行业应用极为广泛。它最大的特点是优异的抗热疲劳性，能够在反复加热和冷却的恶劣环境下工作而不失效。正确的热处理工艺，特别是多次回火，是发挥其性能的关键。

## Slide 20
钛合金 (Ti-6Al-4V)
01 核心性能：轻质高强的全能材料
比强度卓越：密度仅为钢的60%，强度却媲美高强度钢，是轻量化设计的理想之选。兼具优异的耐腐蚀性，在海水等恶劣工况中表现稳定，同时拥有无毒、良好生物相容性的特性。
02 典型应用：从高空到临床的广泛覆盖
航空航天
飞机机身结构件、发动机风扇叶片等关键承力部件。
生物医疗
人工关节、牙科种植体及骨科修复器械的核心材料。
高端汽车
赛车发动机气门、连杆及高端跑车的底盘轻量化组件。
加工痛点：切削难度极高
钛合金导热系数极低，加工时热量集中在切削区，极易产生粘刀现象；材料弹性模量小，加工后易发生回弹，对刀具磨损和加工精度控制提出了严苛要求。
应对策略：专业工艺保障
必须选用硬质合金或陶瓷刀具，采用低速切削、大进给量的工艺；同时需配备高压大流量的冷却系统，及时带走切削热，减少刀具磨损与工件变形。
Notes: 钛合金，特别是Ti-6Al-4V，以其极高的“比强度”——也就是强度重量比——而闻名于世。它非常轻，但又非常坚固，同时耐腐蚀。这些特性使它成为航空航天和医疗领域的关键材料。但其加工非常困难，需要专业的刀具和加工参数。

## Slide 21
常用材料性能对比表
材料牌号 | 硬度 (典型值) | 抗拉强度 (MPa) | 加工成本 | 核心适用场景与特性
45#钢 (调质) | 220-280 HB | 650-750 | 低 | 适用于轴类、齿轮、高强度螺栓等结构件，综合力学性能好，强度与韧性均衡，是通用的优质碳素结构钢。
40Cr (调质) | 240-300 HB | 785-980 | 中低 | 作为重要调质件，如传动轴、连杆等。淬透性优于45#钢，经调质后具有更高的疲劳强度和抗冲击能力。
304 不锈钢 | ≤ 187 HB | ≥ 515 | 中高 | 用于食品加工、医疗设备、户外装饰及设备。具备优异的耐腐蚀性、良好的成型性和焊接性，卫生性能佳。
6061铝合金 (T6) | 95-105 HB | ≥ 276 | 中 | 航空航天、汽车车身、电子产品外壳首选。轻量化效果显著，同时拥有良好的机械加工性能和阳极氧化效果。
POM (聚甲醛) | 80 HRM | 65-70 | 中低 | 俗称“赛钢”，耐磨自润滑性好。用于制造齿轮、轴承、滑块等传动零件，耐疲劳强度高，尺寸稳定性优异。
选材原则：需综合权衡力学性能、环境适应性（腐蚀/温度）及制造成本，优先匹配场景核心需求。
Notes: 这里是一个常用材料的性能对比表。大家可以看到，不同材料在硬度、强度、成本和适用场景上各有侧重。例如，45#钢成本低，适合做结构件；304不锈钢耐腐蚀，适合做户外或食品接触零件；而6061铝则是轻量化设计的首选。这个表格可以作为我们日常选材的快速参考。

## Slide 22
感谢观看
特吉学院 · 赋能每一次制造
Notes: 感谢大家的观看。希望今天的深度解析能帮助大家在面对复杂的材料选择时，做出更明智的决策。特吉学院将持续为大家提供更多专业内容，赋能每一次制造。我们下次再见！